Справочник по лакокрасочной продукции

Лакокрасочный материал - продукт, обладающий способностью при нанесении тонким слоем на изделие образовывать на поверхности защитную или декоративную пленку (покрытие).

Лакокрасочные покрытия в строительной отрасли решают две основные задачи: 
- защищают поверхности различных материалов от разрушения под воздействием атмосферных факторов; 
- выполняют художественно-эстетическую функцию (создание благоприятной среды обитания человека).

Среди лакокрасочных материалов, применяемых в строительстве, условно можно выделить 4 основных группы: 
- фасадные краски, в том числе грунтовки, пропитки; 
- краски для внутренних работ; 
- краски для защиты металла от коррозии; 
- краски, лаки, пропитки для древесины.

Основные лакокрасочные материалы классифицируются по виду, по химическому составу и преимущественному назначению материала. К лакокрасочным материалам относятся эмали, краски, лаки, грунтовки, шпатлевки.

В лакокрасочной промышленности существуют общепринятые термины и определения основных видов лакокрасочных материалов и их компонентов.

Лакокрасочный материал - продукт, обладающий способностью при нанесении тонким слоем на изделие образовывать на поверхности защитное или декоративное покрытие;

Лакокрасочное покрытие - покрытие, сформировавшиеся на поверхности изделия после нанесения на нее одного или нескольких слоев лакокрасочных материалов и обладающее достаточной адгезией к подложке;

Лак - раствор пленкообразующих веществ в органических растворителях или в воде, образующий после отверждения (высыхания) твердую, однородную и прозрачную пленку.

Эмаль - суспензия пигментов или их смесей с наполнителями в лаке, образующая после высыхания непрозрачную твердую пленку с различным блеском и фактурой поверхности; по степени блеска эмали подразделяются на: глянцевые, полуглянцевые, матовые, полуматовые;

Краска - суспензия пигментов или их смесей с наполнителями в олифе, эмульсии, латексе или другом пленкообразующем веществе, образующая после высыхания непрозрачную, однородную пленку; краски подразделяются на: масляные (на основе олифы), водоэмульсионные (на основе водных дисперсий синтетических полимеров);

Грунтовка - суспензия пигментов или смеси пигментов с наполнителями в пленкообразующем веществе , образующая после высыхания непрозрачную пленку с хорошей адгезией к подложке. Кроме того они защищают металл от коррозии.

Шпатлевка - вязкая пастообразная масса, состоящая из смеси пигментов, наполнителей и пленкообразующего вещества и предназначенная для заполнения неровностей и углублений окрашиваемой поверхности.

Олифа - пленкообразующая жидкость - продукт переработки растительных масел с введением сиккативов для ускорения высыхания.

Классификация лакокрасочных материалов

Каждому лакокрасочному материалу согласно ГОСТ 9825-73 присваивается обозначение, состоящее из пяти групп цифр и букв, в котором отражены его свойства, назначение, рекомендуемые условия эксплуатации получаемых покрытий. Например, "эмаль ПФ-115 белая":

| эмаль | ПФ- | 1 | 15 | белая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V |

I наименование материала (эмаль, краска, лак и т.д.)

II тип пленкообразующего материала (сокращенное обозначение)

АС - алкидно-акриловые 
АУ - алкидно-уретановые 
АЦ - ацетилцеллюлозные 
АБ - ацетобутиратцеллюлозные 
БТ - битумные 
ВН - винилацетиленовые и девинилацетиленовые 
ГФ - глифталевые 
КФ - канифолные 
КЧ - каучуковые 
КП - копаловые 
КО - кремнийорганические 
КТ - ксифталевые 
МС - масляно- и алкидно-стирольные 
МА - масляные 
МЛ - меламинные 
МЧ - карбамидные 
НЦ - нитроцеллюлозные 
ПФ - пентафталевые 
ХВ - перхлорвиниловые и поливинилхлоридные 
АК - полиакриловые 
ВЛ - поливинилацетальные 
ВА - поливинилацетатные 
ПИ - полиимидные 
УР - полиуретановые 
ПЛ - полиэфирные насыщенные 
ПЭ - полиэфирные ненасыщенные 
ХС - сополимеро-винилхлоридные 
ВС - сополимеро-винилацетатные 
ФА - фенолоалкидные 
ФЛ - фенольные 
ФП - фторопластовые 
ФР - фуриловые 
ХП - хлорированные полиэтиленовые 
ЦГ - циклогексановые 
ШЛ - шеллачные 
ЭП - эпоксидные 
ЭФ - эпоксиэфирные 
ЭЦ - этилцеллюлозные 
ЭТ - этрифталевые 
ЯН - янтарные 
НП - нефтеполимерные 
ЖС - силикатные

III условия эксплуатации получаемых лакокрасочных покрытий, определяемые цифрами от 1 до 9:

1 - атмосферостойкие для наружных работ;
2 - ограниченно атмосферостойкие для внутренних работ;
3 - консервационные для временной защиты окрашиваемой поверхности в процессе производства, транспортирования, хранения изделий;
4 - водостойкие (стойкие к действию пресной и морской воды);
5 - специальные;
6 - маслобензостойкие (стойкие к воздействию минеральных масел, бензина, керосина и других нефтяных продуктов);
7 - химически стойкие к воздействию кислот, щелочей и других химических реагентов;
8 - термостойкие к воздействию повышенных температур;
9 - электроизоляционные (подвергаются действию электрических напряжений, тока и поверхностных разрядов);
0 - грунтовка;
00 - шпатлевка.

IV - порядковый номер, присвоенный лакокрасочному материалу при его разработке, одна, две цифры;

V - цвет лакокрасочного материала, обозначается полными словами.

При покупке лакокрасочной продукции необходимо обратить пристальное внимание на этикетку.

По ГОСТ Р 51121-97 этикетка должна содержать следующую информацию для покупателя:

- полное наименование товара;
- название фирмы-изготовителя с указанием его почтового адреса и телефона;
- область применения и инструкцию по применению;
- гарантийный срок хранения;
- масса нетто;
- сведения о сертификации;
- дата изготовления;
- номер партии.

Свойства лакокрасочных материалов

Основные параметры, характеризующие качество лакокрасочных материалов, содержатся в паспорте (сертификате) на продукцию.
- степень перетира определяется размером твердых частиц краски, и чем она ниже, тем выше качество материала;
- вязкость определяется временем истечения определенного объема краски через калиброванное отверстие, характеризует малярные свойства. В зависимости от показателя вязкости краску наносят на поверхность кистью, валиком или краскопультом.;
- укрывистость определяется как масса краски, необходимая для окраски 1 кв м поверхности, позволяет оценить расход материала, и чем она меньше, тем лучше;
- время высыхания определяется как продолжительность периода отверждения покрытия, позволяет оценить время нанесения следующего слоя краски и готовности покрытия к постоянной эксплуатации;
- адгезия характеризует прочность скрепления лакокрасочного покрытия с окрашенной поверхностью, чем она выше, тем лучше;
- водостойкость - способность лакокрасочного покрытия выдерживать без изменения воздействие пресной или морской воды;
- атмосферостойкость - способность лакокрасочного покрытия сохранять в течении продолжительного срока свои защитные и декоративные свойства в атмосферных условиях.

Подготовка поверхности к окраске:

Внешний вид и долговечность любого покрытия определяется:
- правильностью и качеством подготовки поверхности;
- качеством применяемой краски;
- правильностью приготовления лакокрасочного материала к работе.

Подготовка поверхности при строительстве и ремонте включает в себя:
- удаление непрочно держащихся участков поверхности, в том числе остатков старой краски (и ржавчины, если это металл), полное удаление старой краски если она несовместима с вновь наносимой.
- ремонт поверхности (грубое выравнивание, заделка трещин, раковин, сколов и др.).
- сушка поверхности.
- упрочняющее грунтование.
- финишное выравнивание поверхности (шпатлевание).
- обеспылевание и в некоторых случаях обезжиривание поверхности.
- грунтование непрозрачным грунтом для повышения адгезии (сцепления) к краске.

Таким образом, задачами подготовки поверхности являются выравнивание, упрочнение и повышение адгезии к краске, улучшение внешнего вида.

Одной из самых трудоемких операций при подготовке поверхности является первая. Чаще всего она выполняется вручную щетками, шпателями, скребками и другими средствами.

Сушка поверхности является необходимым этапом при подготовке поверхности.

Грунтование непрозрачным грунтом обеспечивает снижение расхода краски и увеличивает адгезию покрытия.

Большое влияние на качество и долговечность лакокрасочных покрытий оказывают климатические условия при выполнении окрасочных работ: температура и влажность воздуха, температура окрашиваемой поверхности, увлажнение поверхности.

Большинство лакокрасочных материалов естественной сушки рекомендуется наносить при температуре от 5°C до 35°C.

В случае выполнения окрасочных работ при отрицательных температурах не допускается присутствие льда и инея на поверхности. Также не допускается окрашивать во время осадков или по еще влажной поверхности.

Непременное условие при окраске - обеспечение влажности воздуха ниже 85 %, так как при относительной влажности воздуха свыше 85% резко снижается скорость испарения растворителей из лакокрасочной пленки и возрастает опасность конденсации влаги на поверхности, которая может вызвать сильное пузырение или шелушение поверхности.